附 件

产品质量监督抽查名单

序号	报告编号	受检单位	标称生产单位	标称生产单位所在地	产品

名称	规格型号	主要不合格项目	综合判定	承检机构	电商平台
1	YJCJ25001	阳江市爱立德实业有限公司	阳江市爱立德实业有限公司	广东省-阳江市	砍切刀	40Cr14
未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
2	YJCJ25002	阳江市永兴隆工贸有限公司	阳江市永兴隆工贸有限公司	广东省-阳江市	精品水果刀	30Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
3	YJCJ25003	阳江十八子集团有限公司	阳江十八子集团有限公司	广东省-阳江市	锋印斩切刀	50Cr15MoV	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
4	YJCJ25004	阳江市快本刀具有限公司	阳江市快本刀具有限公司	广东省-阳江市	远航斩切刀	40Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
5	YJCJ25005	阳江市阳东区瑞泰五金制品有限公司	阳江市阳东区瑞泰五金制品有限公司	广东省-阳江市	水果刀	30Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
6	YJCJ25006	广东力王厨房用品有限公司	广东力王厨房用品有限公司	广东省-阳江市	鲤跃系列切片刀	40Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
7	YJCJ25007	阳江市必红厨具制品有限公司	阳江市必红厨具制品有限公司	广东省-阳江市	木柄菜刀	30Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
8	YJCJ25008	阳江市阳东吉川实业有限公司	阳江市阳东吉川实业有限公司	广东省-阳江市	大师印·虚谷斩切刀1#	刀体:70Cr17MoV+20Cr13;刀柄:430不锈钢	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
9	YJCJ25009	阳江大润发商业有限公司	阳江市柏锐朗工贸有限公司	广东省-阳江市	曲锋切片刀	30×8.4mm	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
10	YJCJ25010	阳江市江城区巧媳妇刀具旗舰店	广东省巧媳妇刀具有限公司	广东省-阳江市	巧媳妇护套水果刀	30Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
11	YJCJ25011	阳江市盘师傅厨业制品有限公司	阳江市盘师傅厨业制品有限公司	广东省-阳江市	水果刀	30Cr13
未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
12	YJCJ25012	阳江市恒力金属制品有限公司	阳江市恒力金属制品有限公司	广东省-阳江市	斩切两用刀	40Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
13	YJCJ25013	阳江市阳东区龙健五金不锈钢制品厂	阳江市阳东区龙健五金不锈钢制品厂	广东省-阳江市	厨片刀	30Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
14	YJCJ25014	阳江市阳东区妙管家五金刀具厂	阳江市阳东区妙管家五金刀具厂	广东省-阳江市	厨师刀	30Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
15	YJCJ25015	阳江市阳东区泓光工贸有限公司	阳江市阳东区泓光工贸有限公司	广东省-阳江市	水果折刀	30Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
16	YJCJ25016	阳江市阳东鑫五合工贸有限公司	阳江市阳东鑫五合工贸有限公司	广东省-阳江市	切片刀	表面304+30Cr13材质；钢芯90Cr18	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
17	YJCJ25017	阳江市张小泉智能制造有限公司	阳江市张小泉智能制造有限公司	广东省-阳江市	晶彩家用剪2#	175mm	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
18	YJCJ25018	阳江市金鼎厨业有限公司	阳江市金鼎厨业有限公司	广东省-阳江市	斩切两用刀	30Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
19	YJCJ25019	阳江市江城东方五金制品厂	阳江市江城东方五金制品厂	广东省-阳江市	切肉刀	30Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
20	YJCJ25020	阳江市池匠作工贸有限公司	阳江市池匠作工贸有限公司	广东省-阳江市	斩切刀	40Cr13	化学成分-C，耐用度	监督总体不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
21	YJCJ25021	阳江市厨乐实业有限公司	阳江市厨乐实业有限公司	广东省-阳江市	家和斩切刀	30Cr13	耐用度	监督总体不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
22	YJCJ25022	阳江星道高质刀具有限公司	阳江星道高质刀具有限公司	广东省-阳江市	匠心水果刀	50Cr15MoV	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
23	YJCJ25023	阳江十八子精密特钢有限公司	阳江十八子精密特钢有限公司	广东省-阳江市	不锈钢冷轧钢带	2.5×185（mm）	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
24	YJCJ25024	阳江市广阳不锈钢有限公司	阳江市广阳不锈钢有限公司	广东省-阳江市	不锈钢带	20Cr13	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/
25	YJCJ25025	广东广青金属科技有限公司	广东广青金属科技有限公司	广东省-阳江市	不锈钢板	304	/	未发现不合格	广东省阳江市质量计量监督检测所	/